# Кракле: своими руками

Поднос с тюльпанами 
Работа Натальи Тарасовой

Двухшаговый метод 
Вам понадобится: 
• кисточки, салфетки 
• краска-контур 
• акриловые краски 
• кракелюрный лак (гуммилак) на основе спирта 
• покрывной лак (гум- арабик) 
• патина на восковой основе или битумная мастика 
1. Переводим узор на поднос через копирку. 
2. Обводим по контуру узор золотой контурной краской-резервом и раскрашиваем внутри акриловыми красками. 
3. Покрываем гуммилаком всю поверхность подноса, стараясь не проводить кистью дважды по одному месту. 
Даем подсохнуть 1 час. 
После этого наносим тонкий слой лака на водной основе (гумарабик). 
Лак самовыравнивающийся и высыхает быстро, через 20–30 минут. 
4. Наносим мастику на салфетку и начинаем затирать трещины круговыми движениями, моментально снимая излишки сухой салфеткой. В зависимости от желаемого эффекта приступать к затирке можно в разное время: либо при появлении крупных трещин, либо когда появятся более мелкие. 
Даем высохнуть 24 часа.

Старинная шкатулка 
Работа Светланы Новожиловой

Двухшаговый метод 
Вам понадобится: 
• деревянная основа 
• грунт для декупажа 
• декоративные салфетки 
• клей для декупажа 
• кракелюрный лак (на основе растворителя) 
• кракелюрный лак (на водной основе) 
• фен, кисточки, тряпки 
• шкурка, ножницы 
• масляная краска 
1. Ошкуриваем поверхность шкатулки и наносим грунт для декупажа. Отделяем верхний слой салфетки, вырезаем и приклеиваем его на крышку шкатулки.   
2. Наносим кракелюрный лак на основе растворителя и даем ему высохнуть (4–6 часов). 
Наносим второй лак на водной основе и ускоряем процесс сушки феном. Начинают появляться трещины: чем толще нанесенный слой лака и чем шире кисть, тем крупнее будет размер трещин.  
3, 4 Проявляем трещины, втирая пальцами масляную краску. С помощью хлопковой тряпочки убираем излишки краски, пока не получится желаемый результат. Через трое суток закрепляем результат, нанеся еще один слой кракелюрного лака на основе растворителя или спирта.

Рамка для фото 
Работа Анны Акимовой

Одношаговый метод 
Вам понадобится: 
• стеклянная рамка 
• спирт, салфетки, губка 
• кисточки, ножницы 
• краска-контур по стеклу 
• клей для декупажа по стеклу 
• кракелюрный лак 
• акриловая краска (белая, желтая и металлическая или глянцевая) 
1. Обезжириваем стекло спиртом или ацетоном. Затем вырезаем рисунок из салфетки (цветок тюльпана), убрав 2 нижних слоя бумаги. Контуром по стеклу наносим рамку для фото и приклеиваем вырезанную салфетку с помощью клея для декупажа по стеклу лицевой стороной вниз. Наносим кракелюрный лак на внутреннюю поверхность рамки и подсушиваем 20–30 минут. 
2, 3 Покрываем цветок одним слоем белой акриловой краски и ждем, когда она высохнет. Затем покрываем металлической или глянцевой акриловой краской. Рисуем дополнительные декоративные полосы золотой краской-контуром по стеклу. 
4. Наносим губкой желтую акриловую краску на всю поверхность рамки, оставшуюся свободной. Подсушиваем и вновь покрываем слоем металлика. На лицевой стороне рамки появятся трещины.

Благодарим за предоставленные работы и помощь в подготовке материала Мастерскую стильных решений «Бригитт»: www.brigitt.ru